Электрические характеристики радиочастотных коаксиальных кабелей со сплошной ПЭ изоляцией.

"альфа", дБ/м, при f, ГГц             P, кВт, при f, ГГц

Марка       0.01    0.1     1       10      0.01    0.1     1       10

-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

РК50-1-11   0.11    0.40    1.15    4.80    0.22    0.060   0.011   0.004

РК50-1-12   0.10    0.40    1.15    4.80    0.22    0.60    0.011   0.0036

РК50-1,5-11 0.08    0.28    1.0     3.6     0.30    0.07    0.017   0.0048

РК50-1,5-12 0.08    0.30    1.0     3.8     0.26    0.07    0.018   0.0043

РК50-2-11   0.04    0.19    0.80    3.2     0.52    0.15    0.042   0.01

РК50-2-12   0.052   0.20    0.78    2.60    0.70    0.117   0.042   0.012

РК50-2-13   0.04    0.19    0.8     3.2     0.55    0.12    0.04    0.013

РК50-2-15   0.19    0.10    0.7     1.0**    -      0.10    0.055   0.013**

РК50-2-16   0.05    0.20    0.70    2.6     0.70    0.15    0.043   0.01

РК50-3-11   0.033   0.15    0.68    2.5**    -      0.025   0.07    0.04**

РК50-3-13   0.034   0.115   0.64    2.28    0.90    0.24    0.07    0.02

РК50-4-11   0.024   0.10    0.50    2.0     1.15    0.40    0.10    0.03

РК50-4-13   0.025   0.10    0.50    2.0     1.15    0.40    0.10    0.03

РК50-4-14   0.028   0.105   0.48    2.0     2.2     0.60    0.106   0.042

РК50-4-14ОП 0.028   0.105   0.48    2.0     2.2     0.60    0.106   0.042

РК50-4-15   0.028   0.105   0.48    2.0     2.25    0.60    0.106   0.042

РК50-7-11   0.02    0.09    0.40    1.1     2.00    0.54    0.115   0.04

РК50-7-11С  0.02    0.09    0.04    1.12    2.2     0.60    0.106   0.035

РК50-7-12   0.02    0.09    0.40    1.1     3.00    0.80    0.20    0.05

РК50-7-13    -      0.07    0.30    1.2      -      0.66    0.20    0.05**

РК50-7-15   0.02    0.09    0.40    1.15    2.22    0.60    0.114   0.037

РК50-7-16   0.02    0.09    0.40    1.15    3.2     0.80    0.20    0.05

РК50-9-11   0.011   0.07    0.35    1.15    4.0     0.90    0.22    0.056

РК50-9-12   0.011   0.068   0.32    1.115   4.0     1.00    0.23    0.057

РК50-11-11  0.015   0.062   0.30    0.55**  5.2     1.06    0.33    0.18

РК50-11-13  0.015   0.06    0.28    0.55**  5.4     1.14    0.33    0.18

===========+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======

РК75-1-11   0.11    0.40    1.15    4.8     0.116   0.050   0.0115  0.004

РК75-1-12   0.11    0.4     0.15    4.8     0.115   0.048   0.011   0.004

РК75-1,5-11 0.08    0.3     1.0     3.7     0.25    0.075   0.02    0.006

РК75-1,5-12 0.08    0.3     1.0     3.4     0.26    0.075   0.02    0.006

РК75-2-11    -      0.126   0.85    1.9      -      0.10    0.055   0.02

РК75-2-12   0.06    0.20    0.8     2.28    0.43    0.11    0.05    0.011

РК75-2-13   0.06    0.20    0.8     2.28    0.42    0.11    0.05    0.011

РК75-3-13    -      0.11    0.50    0.90**  0.29    0.07    0.04     -

РК75-4-11   0.022   0.10    0.50    2.02    1.16    0.39    0.09    0.022

РК75-4-11С  0.02    0.10    0.5     2.22    1.01    0.30    0.08    0.02

РК75-4-12   0.022   0.10    0.52    2.24    1.03    0.32    0.08    0.022

РК75-4-12С  0.02    0.10    0.48    1.21    1.06    0.36    0.09    0.02

РК75-4-13   0.03    0.106   0.6     2.5     1.03    0.32    0.09    0.021

РК75-4-14   0.03    0.10    0.6     2.4**    -      0.31    0.09    0.04**

РК75-4-15   0.022   0.10    0.5     2.21    1.16    0.38    0.08    0.02

РК75-4-16   0.022   0.10    0.5     2.21    1.16    0.38    0.08    0.02

РК75-4-18   0.09    0.50    1.2     2.3     3.0     0.75    0.4      -

РК75-4-110  0.10    0.60    1.5      -      3.2     0.62    0.3      -

РК50-4-111  0.024   0.19    0.5     1.25    1.04    0.32    0.09    0.022

РК75-4-112  0.022   0.101   0.50    2.4     1.04    0.32    0.09    0.024

РК75-7-11   0.015   0.07    0.37    1.12    2.00    0.70    0.20    0.045

РК75-7-12   0.02    0.088   0.40    1.15    2.40    0.58    1.07    0.038

РК75-7-15   0.016   0.07    0.35    1.18    2.10    0.52    0.115   0.04

РК50-7-16   0.02    0.09    0.40    1.15    2.22    0.58    0.115   0.038

РК75-9-12   0.011   0.060   0.26    1.05    3.6     1.00    0.25    0.07

РК75-9-13   0.015   0.06    0.25    1.01    3.60    1.00    0.26    0.06

РК75-9-13С  0.011   0.016   0.25    1.01    3.6     1.0     0.26    0.07

РК75-9-14   0.01    0.05    0.22    1.0     4.0     1.0     0.30    0.08

РК75-9-16   0.05    0.24    0.46    1.0     1.0     0.3     0.16     -

РК75-9-18   0.022   0.09    0.40    0.8**   0.36    0.10    0.026   0.015

РК75-13-11  0.008   0.032   0.115   0.2*    7.0     2.00    0.52    0.30

РК75-17-12  0.03    0.11    0.21     -      2.5     0.6     0.3      -

РК100-7-11  0.013   0.08    0.40    2.0     1.06    0.40    0.106   0.42

РК100-7-13  0.0115  0.08    0.44    2.21    1.15    0.46    0.112   0.041

=========== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======-

*  f=1.5 ГГц

** f=15  ГГц

"альфа",дБ/м,при f,ГГц    P, кВт, при f, ГГц

Марка       0.01    0.1     1       0.01    0.1     1

-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

РК50-13-15  0.0032  0.038   0.38*    29     1.20    0.22*

РК50-13-17  0.0042  0.048   0.46*    12.1   1.16    0.16*

РК50-17-17  0.0036  0.041   0.30     30.0   2.22    0.20*

РК50-24-15  0.0033  0.04    0.38     30.0   1.1     0.20*

РК50-24-16  0.002   0.024   0.31     60.0   4.50    0.40*

РК50-24-17  0.003   0.032   0.36     50.0   3.60    0.30*

РК50-33-15  0.0015  0.02    0.11    100.0   6.6     1.0

РК50-33-17  0.002   0.03    0.101    72.0   5.5     0.9

РК50-44-15  0.001   0.016   0.101   102.0   10.2    1.01

РК50-44-17  0.0016  0.022   0.104   101.0   8.0     0.9

===========+=======+=======+=======+=======+=======+=======

РК75-13-15  0.0032  0.04    0.4      22.0   1.20    0.2

РК75-13-17  0.0035  0.04    0.115    22.0   1.20    0.50

РК75-13-18  0.006   0.06    0.53*    10.2   1.01    0.14*

РК75-17-17  0.0023  0.032   0.35*    30     2.3     0.21

РК75-24-15  0.0018  0.025   0.31     54.0   4.0     0.32

РК75-24-17  0.0016  0.024   0.11     52.0   4.0     0.85

РК75-24-18  0.0022  0.054   0.36*    40.0   2.0     0.37

РК75-33-15  0.0015  0.02    0.1      82.0   6.2     1.0

РК75-33-17  0.0013  0.020   0.101    80.0   6       1.0

РК75-44-15  0.001   0.016   0.101   102.0   8       1.0

РК75-44-17  0.001   0.011   0.101   101     8       1.0

=========== ======= ======= ======= ======= ======= =======-

* f=3 ГГц

===========T===============================T===============================

"альфа", дБ/м, пpи f, ГГц             P, кВт, пpи f, ГГц

Маpка       0.01    0.1     1       10      0.01    0.1     1       10

-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

РК50-0.6-21  -      0.7     1.15    9.0      -      0.06    0.01    0.001

РК50-0.6-22  -      0.7     1.15    9.0      -      0.60    0.01    0.001

РК50-1-21   0.10    0.37    1.06    4.4     1.15    0.40    0.09    0.02

РК50-1-22    -      0.3     1.03    5.0      -      0.10    0.03    0.01

РК50-1-23   0.3     1.0     2.0     3.6     0.12    0.04    0.02     -

РК50-1.5-21 0.07    0.24    0.9     3.2     3.0     0.70    0.115   0.03

РК50-1.5-22 0.21    0.7     1.4     2.0     0.21    0.07    0.04     -

РК50-2-21   0.04    0.15    0.50    2.0     2.21    0.50    0.15    0.04

РК50-2-22   0.044   0.116   0.66    2.2     3.4     0.85    0.20    0.05

РК50-2-24    -      0.11    1.0     4.0      -      0.6     0.106   0.03

РК50-2-25   0.17    0.52    1.0     1.19    0.50    0.13    0.07     -

РК50-2-26   0.07    0.23    0.8     3.0     2.0     0.60    0.20    0.06

РК50-3-21   0.03    0.13    0.6     2.5     3.7     0.90    0.23    0.06

РК50-3-22   0.11    0.51    1.0     2.3     1.0     0.30    0.20     -

РК50-3-23    -      0.106   0.60    1.1      -      1.00    0.30    0.1

РК50-3-26   0.024   0.102   0.60    4.0*    4.2     1.02    0.3     0.07

РК50-4-21   0.022   0.09    0.34    1.04    6.2     1.15    0.32    0.07

РК50-7-21    -      0.07    0.12    1.06     -      1.2     0.8     0.2

РК50-7-22   0.015   0.07    0.30    1.04    10.1    3.0     0.85    0.30

РК50-7-28    -      0.07    0.27    1.01     -      1.23    0.90    0.23

РК50-7-29   0.01    0.04    0.17    0.68    0.085   0.028   0.008   0.002

РК50-9-23   0.05    0.20    0.30    1.0     4.0     0.9     0.5      -

РК50-11-21  0.015   0.054   0.23    0.40*   21.0    5.0     1.15    0.75*

===========+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======

РК75-1-21   0.10    0.35    1.05    4.4     0.80    0.28    0.085   0.04

РК75-1-22   0.11    0.40    1.03    4.45    0.60    0.108   0.05    0.16

РК75-1,5-21 0.066   0.22    0.8     3.0     1.15    0.44    0.107   0.035

РК75-1,5-22 0.07    0.28    0.9     1.35    1.0     0.128   0.09    0.03

РК75-2-21   0.034   0.115   0.67    3.0     2.02    0.45    0.102   0.03

РК75-2-22   0.054   0.20    0.7     2.2     2.2     0.65    0.108   0.043

РК75-3-21   0.10    0.48    0.9     2.1     0.85    0.21    0.10     -

РК75-3-22   0.04    0.103   0.52    2.0     4.01    1.02    0.35    0.1

РК75-4-21   0.022   0.096   0.42    2.0     4.8     1.04    0.34    0.10

РК75-4-22   0.022   0.096   0.42    2.0     5.0     1.04    0.34    0.09

РК75-7-21   0.015   0.07    0.30    1.01    10.1    3.1     0.9     0.28

РК75-7-22   0.015   0.066   0.30    1.02    10.1    3.1     0.9     0.28

РК75-17-22  0.01    0.038   0.103   0.122** 38.0    9.0     2.0     1.0

РК100-7-21  0.015   0.068   0.30    1.02    10.0    2.50    0.63    0.2

=========== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======-

*  f=15 ГГц

** f=45  ГГц